УДК 677. 054

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАЛАДКИ СТАНКА СТБ

С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

НА НАТЯЖЕНИЕ НИТЕЙ ОСНОВЫ

А.П. Гречухин, В.Ю. Селиверстов

В статье изложен материал, позволяющий оценить влияние момента заступа и момента подачи ткани в зону формирования на напряженность процесса формирования ткани на станке типа СТБ с модернизированным товарным регулятором. Экспериментальные исследования проведены при выработке тканей с различным заполнением волокнистым материалом.

Товарный регулятор, момент заступа, момент подачи ткани в зону формирования, натяжение нитей.

Формирование ткани на станке типа СТБ с модернизированным товарным регулятором [1, 2] протекает иначе, чем с серийным регулятором. Одним из главных показателей нормального протекания технологического процесса образования ткани на ткацком станке является момент заступа, который определяет натяжение нитей основы к моменту прибоя, а также характер взаимодействия между нитями основы и утка. При использовании серийных механизмов для выработки ткани с небольшим заполнением возможна установка позднего момента заступа (до 30° поворота главного вала станка), а при выработке плотных тканей желательна установка раннего момента заступа (355°) [3, 4].

При использовании модернизированного товарного регулятора ткань совершает возвратно-поступательное движение. Величина подачи ткани до ее взаимодействия с бердом будет определяться характером изменения профиля кулачка, а также моментом подачи ткани в зону формирования. Момент подачи ткани в зону формирования определяет характер взаимодействия опушки ткани с бердом и оказывает влияние на степень взаимодействия основных и уточных нитей в зоне формирования ткани. Это в итоге должно повлиять на натяжение нитей основы во время прибоя уточной нити к опушке ткани.

Был проведен эксперимент, целью которого являлось определение наиболее благоприятного момента подачи ткани в зону формирования и момента заступа при выработке ткани с различным заполнением волокнистым материалом.

На первом этапе вырабатывалась ткань с параметрами, представленными в таблице 1.

Таблица 1

Параметры ткани

| ###### Показатели | ##### Значения |
| --- | --- |
| Линейная плотность и вид пряжи, текс основной уточной | 25 (С х/б) 56 (БМВЛ) |
| Ширина проборки по берду, см | 166 |
| Число нитей основы | 3396 |
| Плотность суровой ткани, нит./10 см по основе по утку | 210 175 |
| Полное поверхностное заполнение, % | 70 |

Эксперимент проводился при трех вариантах момента подачи ткани в зону формирования (50°, 60°, 70° поворота главного вала станка), в каждом варианте было пять повторностей момента заступа (0°, 5°, 10°, 15°, 25° поворота главного вала станка). Пружина на зубчатом рычаге основного регулятора для всех вариантов опытов устанавливалась на 
шестой зарубке (считая снизу).

Характер изменения среднего максимального значения и среднего значения натяжения основы в каждой повторности представлен на рисунках 1, 2.

Из рисунков видно, что наименьшие значения натяжения основных нитей получаются при моменте обратной подачи 60 ° поворота главного вала станка. Здесь же получается наименьший разброс натяжения нитей основы за цикл работы станка.

Рис. 1. Изменение натяжения при прибое

Рис. 2. Изменение среднего натяжения

В каждой повторности наименьшие значения натяжения получены при установке момента заступа 25° поворота главного вала станка. Это можно объяснить тем, что с таким заполнением ткань на станке вырабатывается сравнительно легко и установка раннего заступа незначительно снижает прибойную полоску, но за счет зевообразования нити основы к моменту прибоя раскрываются на больший угол, вызывая большую деформацию нитей основы, а следовательно, большее увеличение натяжения. Можно говорить о том, что ткань с данным заполнением волокнистым материалом на станке с модернизированым товарным регулятором целесообразно вырабатывать с поздним заступом для снижения натяжения нитей основы к моменту прибоя, а это согласуется с рекомендациями [4]. Наиболее благоприятный момент подачи ткани в зону формирования – 60° поворота главного вала станка.

Влияние момента заступа и момента обратной подачи ткани на напряженность процесса формирования ткани с данными из таблицы 1, но с плотностью по утку 200 нит./10 см и полным поверхностным заполнением 80 % представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Изменение натяжения при прибое

Из рисунка 3 видно, что наименьшие значения и наименьший разброс натяжения нитей основы наблюдается при выработке ткани с моментом обратной подачи 60° поворота главного вала станка, так же как и при выработке ткани с меньшим заполнением по утку. Это можно объяснить тем, что прибиваемая к опушке ткани уточная нить будет скользить по менее ослабленным нитям основы, чем в варианте с обратной подачей ткани в 50° поворота главного вала станка. При начале обратной подачи ткани в 70° прибиваемая уточная нить не будет испытывать встречного движения на бердо, из-за чего потребуется большая энергия для ее прибоя.

Выводы

1. Момент заступа на станке с модернизированным товарным регулятором оказывает такое же влияние на напряженность процесса формирования ткани, как на станке с серийным товарным регулятором.

2. Наиболее благоприятный момент подачи ткани в зону формирования – 60° поворота главного вала станка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Пат.1384625 Российская Федерация, МПК D 03 D 49/12, D 03 D 49/04. Товарный регулятор ткацкого станка / Селиверстов В.Ю., Гречухин А.П., Тягунов В.А.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО КГТУ. – № 2006101809/12; Заявл. 23. 01. 2006; Опубл. 27. 10. 2007 ; Бюл. № 30. – 5 с.

2. Селиверстов В.Ю. Модернизированный товарный регулятор станка СТБ / В. Ю. Селиверстов, 
А. П. Гречухин // Изв. вузов. Технология текстил. пром-сти. – 2007. – № 6С. – С. 98–101.

3. Методы и средства исследования механико-технологических процессов в текстильной промышленности : лабораторный практикум / А. Г. Севостьянов, А. Е. Кудинов, М. С. Литвинов [и др.]. – М. : Легпромбытиздат, 1986.

4. Льноткачество : справочник / Р. Д. Дружинина, А. Б. Брут-Бруляко, И. М. Иваникова [и др.] ; под ред. Р. Д. Дружининой. – М. : Легпромбытиздат, 1985.

In the article material helping spade moment influence and fabric feed moment to formation zone upon fabric formation process tension at STB-loom with modernized cloth regulator is described. Experimental research has been done during fabric manufacture with different fibre fillings.

Words: cloth regulator, spade monument, fabric moment feed into formation zone, thread tension.

A.P. Grechukhin, V.Y Seliverstov

RESEARCH OF EFFECT STB LOOM MODELING COMMODITY REGULATOR 
ADJUSTMENT PARAMETERS UPON WEFT TENSION