УДК 677.052

Экспериментальное определение крутящего момента,

создаваемого механическим вьюрком*

А.П. Соркин, С.Г. Смирнова, В.В Круглова, А.С. Куваева

Приведены результаты экспериментального определения момента сопротивления кручению льняной ровницы в крутильно-формирующем механизме ровничной машины РБ-4-ЛО.

Льняная ровница, вьюрок, крутка.

*Прочностные параметры и структура льняной бескруточной ровницы, вырабатываемой по способу [1] на опытном образце ровничной машины РБ-4-ЛО, в значительной мере зависит от интенсивности кручения, создаваемого вьюрком крутильно-формирующего устройства. Используемый в крутильно-формирующем механизме вьюрок является механическим с постоянным направлением вращения и приводится во вращение плоскоременной передачей. Скользящий зажим ровницы во вьюрке осуществляется подпружиненными губками. На рис. 1 приведена технологическая схема крутильно-формирующего механизма.

Мычка 1, выходящая из зажима вытяжной пары 2 вытяжного прибора, смачивается водой (или необходимым раствором) в камере 3 и поступает в трубку 4 и подпружиненные губки 5 вращающегося вьюрка, доувлажняется в камере 6 и поступает в зажим выпускной пары 7. На участке между вытяжной парой 2 и губками 5 ровница получает действительную крутку. На выходе из вьюрка ровница получает крутку противоположного направления, и, как показано в работе [2], в установившемся режиме работы вьюрка остаточная крутка ровницы на выходе из выпускной пары 7 становится равной нулю, и продукт, поступающий в намотку на катушку, не будет иметь действительной крутки. Как показали эксперименты, выработанная с применением описанного крутильно-формирующего устройства ровница не имеет действительной крутки.

В то же время на поверхности ровницы наблюдаются обвивочные волокна, число которых оказалось связано с частотой вращения вьюрка. Наличие этих волокон повышает прочностные показатели бескруточной ровницы.

Так как зажим в губках вьюрка является нежестким, фактическое число кручений, которое может приобрести рассматриваемый участок ровницы, назовем его предельным nпр, определится при балансе момента, создаваемого за счет трения губок вьюрка о поверхность ровницы, т.е. крутящего момента, с моментом сопротивления кручению ровницы.

Момент сопротивления кручению ровницы зависит от целого ряда трудно учитываемых факторов, связанных со свойствами волокна, его влажностью и др. Для расчета крутящего момента также необходимо иметь точные значения коэффициента трения губок по волокну, знать диаметр формируемой ровницы в зажиме губок, силу их прижатия. 
В связи с этим целесообразно экспериментально определить nпр и зависимость крутящего момента от числа кручений ровницы.

Эксперименты проводились на установке, схема которой приведена на рис. 2. Расстояние l между зажимами ровницы 1 и 2 соответствует расстоянию между зажимами вытяжной и выпускной пар вытяжного прибора машины РБ-4-ЛО. Также соответствует реальному расстояние l1 между зажимом губок вьюрка 3 и зажимом 2.

При эксперименте вьюрок, вращающийся на подшипниках качения, момент трения в которых заранее определялся (на рис. 2 не показаны), приводится во вращение под действием грузов 4, устанавливаемых на чашечку 5, подвешенную к нити 6, намотанной на блочок вьюрка. Число кручений в ровнице на участке длиной l – l1 между зажимом 1 и губками вьюрка, равное числу оборотов вьюрка при соответствующем весе чашечки с грузами, рассчитывается через длину смотанной с блочка нити при известном его диаметре. Как отмечалось выше, в реальных условиях на выходе из выпускной пары ровница не имеет крутки. Чтобы обеспечить это условие, зажим ровницы 2 выполнен вращающимся, в то время как зажим 1 является неподвижным.

вода

Рис. 1. Технологическая схема крутильно-формирующего механизма

dбл

l1

l

2

1

l2

3

4

5

6

Рис. 2. Схема устройства для измерения момента сопротивления кручению ровницы

В связи с тем что на ровничной машине в зоне между вытяжной парой вытяжного прибора и выпускной парой имеется нагон ровницы порядка 1%, отрезок ровницы, фиксируемый в зажимах 1 и 2, принимается больше расстояния l также на 1%. Ввиду того что ровница в крутильно-формирующем устройстве находится во влажном состоянии на участке длиной 240 мм от камеры 3 (см. рис. 1) до выпускной пары 7, ровница перед фиксацией в зажимах 1 и 2 (см. рис. 2) на длине l2 смачивается водой. Показателем того, что число кручений ровницы на участке между зажимом 1 и губками вьюрка достигло предельного значения nпр, является проскальзывание губок по ровнице, легко фиксируемое по прекращению поворота ровницы при вращении вьюрка без увеличения нагрузки на приводящую его в движение нить.

На рис. 3 приведен график зависимости момента сопротивления кручению ровницы линейной плотности 540 текс от числа кручений, построенный по результатам эксперимента.

Мкр,

сНмм

nкр

0

10

20

30

40

25

50

75

Рис. 3. Зависимость момента сопротивления

кручению от числа кручений ровницы

Как видно из графика, предельное число кручений составляет 32 при моменте сопротивлении кручению, равном 92 сНмм.

Кинематика ровничной машины РБ-4-ЛО позволяет обеспечить три уровня частоты вращения вьюрков – 6120, 8560 и 11016 мин-1. При скорости выпуска ровницы линейной плотности 540 текс (для данной заправки машины 49,9 м/мин) расчетное число кручений на метр ровницы должно составлять соответственно 122,6;171,5 и 220,8 или на длине l – l1 участка ровницы на машине (см. рис. 2), равного 310 мм, соответственно 38; 53,2 и 68,4 кручения. Следовательно, разница между расчетным числом возможных кручений и предельным числом кручений, которые может создать вьюрок, составляет соответственно 6; 21,2 и 36,4 кручений. В случае когда частота расчетных кручений превышает предельную, появляется возможность формирования имен-но такого числа обвивочных витков из выступающих над поверхностью ровницы концов волокон.

Выводы

1. Установлена зависимость момента сопротивления кручению от числа кручений ровницы.

2. Определено предельное значение числа кручений ровницы, создаваемой вьюрком в реальных условиях зоны формирования бескруточной мокрой ровницы.

3. Показано, что существует возможность создания обвивочных волокон на бескруточной ровнице.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Способ формирования ровницы и устройство для его осуществления : патент РФ на изобретение №2208070 / Соркин А.П., Рудовский П.Н. [и др.]. – Опубл. 10.07.03 ; Бюл. №19.

Основы прядения. Ч. 2 / В. И. Будников, И. В. Будников, В. Е Зотиков, Н. Я. Канарский, А. П. Раков. – М.–Л. : Гизлегпром, 1945. – 311 с.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №08-08-99047

Results of experimental definition of resistance moment of flax roving twisting in twisting  formation mechanism of roving machine AB-4-LO.

Words: flax roving, scroll tube, twisting.

A.P. Sorkin, S.G. Smirnova, V.V. Kruglova, A.S. Kuvaeva

Experimental definition of twisting moment making by mechanical

*	 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
 №08-08-99047.