УДК 667.052

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОРОТКОГО ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА

ДЛЯ ФРИКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

И.Л. Верняева, Е.Ю. Тихонова

В статье рассмотрен и обоснован выбор технологии переработки короткого льняного волокна, использующегося для производства фрикционных изделий.

Короткое льняное волокно, ровница, комбинированная нить.

В КГТУ разработан способ и технология получения многокомпонентной нити для экологически чистых композиционных материалов. Технология обеспечивает совместную переработку хрупкого стеклянного волокна и металлического компонента, позволяя получить комбинированную нить с высокими адгезионными качествами, при этом сокращается число технологических переходов, а трудоемкость изготовления нити снижается в 3–4 раза.

Для снижения абразивного износа контропары, а также с целью повышения взаимосвязи комбинированной нити со связующим используют хлопковое волокно. В работе предлагается заменить хлопковое волокно на льняное, которое имеет ряд преимуществ, 
а именно оно более прочное, износоустойчивое, а также более гигроскопичное, кроме того, волокна хлопка являются дорогим сырьем, ввозимым из-за рубежа.

В технических целях в основном используется короткое льняное волокно как наиболее дешевое. Недостатком его является большое содержание костры, пыли и большая неравномерность волокон по длине. Наличие костры и сорных примесей при производстве комбинированной нити для накладок сцепления должно быть минимальным. Это связано с тем, что технологический процесс производства самой накладки сцепления включает в себя термическую обработку. В ходе ее происходит выгорание костры, и поверхность накладки становится неровной, что отрицательно сказывается на свойствах готового изделия.

Цель работы – подбор технологии переработки короткого льняного волокна для использования его в производстве фрикционных изделий.

Для проведения исследований использовалось короткое волокно №4 со следующими физико-механическими свойствами:

-	разрывная нагрузка скрученной ленточки, Н 16

-	неровнота по разрывной нагрузке, %       17,3

-	содержание костры, %                               27,0

Исследования по переработке ровницы указанного волокна осуществлялись:

- с применением гребнечесания;

- без гребнечесания с усиленным режимом очистки на чесальной машине;

- без гребнечесания с обычным режимом чесания на чесальной машине (контрольный вариант).

Исследования проводились в условиях лаборатории КНИИЛП и БКЛМ.

Для подбора оптимального режима подготовки ровницы, которая будет использована в комбинированной нити, определяли геометрические и физико-механические свойства исходного короткого льняного волокна, в ленте и ровнице, а также содержание костры на различных стадиях переработки в приготовительном отделе. Были проанализированы отходы на чесальной и гребнечесальной машине.

Для определения характера дробления волокна проводился штапельный анализ исходного волокна, ленты с чесальной и гребнечесальной машины и ровницы. Штапельный анализ осуществлялся по стандартной методике.

Полученные данные представлены в табл. 1, 2 и на рис. 1.

Исследования показали, что использование гребнечесальной машины позволяет получить ровницу с более низким содержанием костры. В ровнице снижается содержание коротких волокон, и увеличивается средняя массодлина волокна. Ровница, выработанная с применением гребнечесания, равномерна по толщине и имеет хороший внешний вид. Но при данном способе подготовки волокна возрастает количество отходов, и увеличивается стоимость получения ровницы.

Таблица 1

Геометрические свойства короткого льняного волокна по технологическим переходом

| Геометрические свойства | Исходное волокно | Лента с чесальной машины (обычный режим очистки) | Лента с чесальной машины (усиленный режим очистки) | Лента с гребнечесальной машины | Ровница с гребнечесанием | Ровница без гребнечесания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание волокон длиной до 50 мм, % | 53,2 | 50,3 | 50,1 | 31,7 | 30,5 | 39,0 |
| Содержание волокон длиной более 50 мм, % | 46,8 | 49,7 | 49,9 | 68,3 | 69,5 | 61 |
| Средняя массо-длина волокна, мм | 75 | 72,1 | 72,3 | 86,1 | 85,4 | 71,5 |
| Разрывная нагрузка волокна, определенная по методике В.Г. Комарова, кгс | 8,55 | 8,46 | - | 8,45 | 8,26 | 8,13 |
| Расщепленность волокна | 236 | 323 | - | 430 | 485 | 501 |
| Линейная плотность волокна, текс | 4,24 | 3,09 | - | 2,33 | 2,06 | 2,0 |
| Содержание костры, % | 26,8 | 5,2 | 3,85 | 2,9 | 1,8 | 3,08 |
| Угары, % | - | 14,1 | 18,3 | 23,2 | - | - |

Таблица 2

Содержание костры по технологическим переходам, %

| переход | Обычный режим | Усиленный режим | С гребнечесанием |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходное сырье | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Ч-460-Л3 | 5,0 | 3,85 | 5,0 |
| Л-2-П | 4,5 | 3,6 | 4,5 |
| «Textima» | - | - | 2,9 |
| Л-2-П | 4,1 | 3,4 | 2,6 |
| ЛЧ-2-ЛО | 3,8 | 3,1 | 2,2 |
| РОН-216-Л3 | 3,3 | 2,7 | 1,8 |

волокно с чесальной машины (обычный режим чесания)

волокно с чесальной машины (усиленный режим чесания)

Рис. 1. Диаграмма распределения волокон по длине

Целесообразно применять усиленный режим очистки, что позволяет получить более чистую ровницу и снизить себестоимость продукции. Содержание костры в ровнице снижается с 3,08 (обычный режим очистки) до 1,8 % (усиленный режим очистки).

Штапельный анализ волокна в ленте с чесальной машины как при усиленном режиме очистки, так и при обычном показал, что средняя массодлина волокна в ленте не меняется. Содержание коротких волокон, непрядомых (длиной до 50 мм) остается на одном уровне в обоих вариантах.

Опытные партии комбинированных нитей с льняным волокнистым покрытием предложенных вариантов прошли испытания 
АО «ЕзАТИ» (г. Егорьевск) для исследования возможности использования полученных накладок сцепления к грузовым автомобилям, в частности КАМАЗ. Результаты испытаний положительны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Верняева И.Л. Создание технологии и оборудования получения комбинированных нитей для безасбестовых фрикционных накладок : дис. … канд. техн. наук / Верняева Ирина Леонидовна. – Кострома : КГТУ, 1996. – 246 с.

- Тихонова Е.Ю. Совершенствование технологии получения многокомпонентных комбинированных нитей с повышенной сорбционной способностью : дис. … канд. техн. наук / Тихонова Екатерина Юрьевна. – Кострома : КГТУ, 2006. – 149 с.

Selection of technologies of short flax fibre processing for fibres’ using in friction article production is considered in this article.

Words: short flax fibre, roving, combined thread.

I.L. Vernyaeva, E.Y. Tihonova

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF SHORT FLAX FIBRE PRODUCTION 
FOR FRICTION ARTICLES