УДК 677.11.075.004.12

РАЗРАБОТКА НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

ЛЬНЯНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ*

Л.Л. Чагина

На основе экспертного метода определены перечень и значимость показателей качества льняных трикотажных полотен для верхних изделий.

Льняное трикотажное полотно, экспертная оценка, формоустойчивость.

В последнее время к изделиям из льняного трикотажа проявляется повышенный интерес отечественных потребителей. Еще более высоким спросом подобные изделия пользуются на перенасыщенном западном рынке, что подтверждают последние международные выставки моды.

До настоящего времени не установлены единые показатели, которые дают возможность объективно оценить качество льняных трикотажных полотен для верхних изделий. Наличием специфических свойств у льняного трикотажа обусловлена необходимость решения данной задачи.

Для оценки качества продукции современная наука и практика выработали систему количественной оценки свойств продукции [1, 2]. Для оценки качества текстильных материалов необходимо выбрать рациональный комплекс показателей качества, не упустив значимых показателей, но и не перегружая малозначимыми.

В нормативно-технических документах и литературных источниках [3, 4] приведены показатели, которыми характеризуется качество трикотажных полотен (характеристики строения, механических, физических свойств и внешнего вида).

Показателями, характеризующими массу и строение трикотажных полотен, являются: поверхностная плотность, плотность вязания – число петель на единицу длины по горизонтали и вертикали, длина нити в петле, угол перекоса петельных рядов и петельных столбиков, линейная плотность нитей.

Из показателей свойств выделены: разрывная нагрузка и удлинение при разрыве, растяжимость при нагрузках меньше разрывных, устойчивость к однократному и многократному растяжению, устойчивость к смятию и истиранию, усадка после мокрой обработки, воздухопроницаемость, водопоглощение, гигроскопичность, суммарное тепловое сопротивление и другие показатели, определяющие теплозащитные свойства полотна, а также электризуемость.

Внешний вид полотна определяется художественно-эстетическими показателями, отсутствием или наличием пороков внешнего вида. К художественно-эстетическим показателям относят переплетение, фактуру материала, отделку, соответствие модной гамме цветов и др.

Представленные выше показатели качества трикотажных полотен предварительно оценивались в соответствии с назначением, волокнистым составом и условиями эксплуатации на их весомость. Перечень из 15 показателей качества льняных трикотажных полотен приведен в таблице.

Экспертная оценка последовательно включила следующие основные этапы: формирование группы специалистов-экспертов в количестве 14 человек; подготовка опроса экспертов; опрос экспертов; обработка экспертных оценок. При выборе экспертов предъявлялись требования высокой профессиональной квалификации, заинтересованности в результатах экспертизы и объективности. Подготовка опроса заключалась в составлении специальной анкеты, в которой представлена сущность обсуждаемого вопроса. Экспертам предлагалось дать ранговую оценку заранее определенного количества показателей качества продукции. Ранговая оценка осуществлялась обозначением степени важности каждого показателя рангом.

Статистическая обработка экспертных оценок сводилась к расчету коэффициента конкордации W, определяющего согласованность мнений экспертов, оценке его значимости по критерию χ2 и определению коэффициентов весомости каждого показателя [5].

Анализ результатов экспертных оценок показал значимую (χ2 = 101,9 > 23,7 = χ20,05), но недостаточную согласованность (W = 0,56) ранговых оценок экспертов. При этом ранговые оценки специалиста со значительными отличиями от обобщенных оценок всех экспертов были исключены в соответствии с коэффициентом Спирмана.

Во втором туре опроса участвовало 13 экспертов. Специалистам предлагалась анкета с результатами первого тура опроса. Результаты обработки экспертных оценок показали достаточно высокую согласованность (W = 0,78) и значимость (χ2 = 136,5 > 23,7 = χ20,05) мнений экспертов. Далее рассчитывались коэффициенты весомости каждого показателя, представленные в таблице.

Существенно значимыми считают показатели, для которых ji > 1/n, т.е. ji > 0,067. Такими показателями являются пластическая (необратимая) деформация (j = 0,163), обратимая (упругая и эластическая) деформация (j = 0,157), изменение линейных размеров после мокрых обработок (j = 0.134), растяжимость при нагрузках меньше разрывных (j = 0,143), жесткость при изгибе (j = 0,109), несминаемость 
(j = 0,109), внешний вид (j = 0,094), формуемость (j = 0,090).

Таблица

Значимость показателей качества льняных трикотажных полотен для верхних изделий

| Единичные показатели свойств | Относительная значимость единичных показателей качества ji | Относительная весомость наиболее значимых единичных показателей качества jo | Ранг наиболее значимых факторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Растяжимость при нагрузках меньше разрывных | 0,108 | 0,143 | 3 |
| 2. Упругая и эластическая (обратимая) деформация | 0,118 | 0,157 | 2 |
| 3. Жесткость при изгибе | 0,082 | 0,109 | 5 |
| 4. Изменение линейных размеров после мокрых обработок | 0,101 | 0,134 | 4 |
| 5. Несминаемость | 0,082 | 0,109 | 5 |
| 6. Пластическая (необратимая) деформация | 0,123 | 0,163 | 1 |
| 7. Стойкость к истиранию | 0,034 | - | - |
| 8. Поверхностная плотность | 0,060 | - | - |
| 9. Разрывная нагрузка при растяжении | 0,020 | - | - |
| 10. Разрывное удлинение при растяжении | 0,020 | - | - |
| 11. Внешний вид | 0,071 | 0,094 | 6 |
| 12. Формуемость | 0,068 | 0,090 | 7 |
| 13. Цветовое решение, в том числе белизна | 0,030 | - | - |
| 14. Драпируемость | 0,058 | - | - |
| 15. Воздухопроницаемость | 0,025 | - | - |

Коэффициенты весомости наиболее значимых показателей, также представленные в таблице, пересчитаны по формуле

jio = ji/Σji,

где ji – коэффициент весомости наиболее значимых показателей.

Анализируя результаты таблицы, можно сделать вывод, что наиболее значимыми показателями качества льняных трикотажных полотен эксперты выделяют показатели, прямо или косвенно характеризующие формоустойчивость (доли обратимой и необратимой деформации, изменение линейных размеров, жесткость при изгибе, несминаемость, формуемость). Эти показатели определяют надежность и долговечность изделий, их потребительскую ценность и внешнюю привлекательность.

Соотношение частей полной деформации трикотажа имеет большое значение для характеристики его механических свойств как в процессе изготовления изделия, так и при эксплуатации. Чем выше доля исчезающих частей полной деформации, тем изделие лучше сохраняет форму и размеры [5].

Изменение линейных размеров трикотажных полотен после мокрых обработок является одним из основных показателей, характеризующих качество полотен. Льняные изделия при эксплуатации часто подвергаются мокрым обработкам, в результате которых изменяются их основные размеры, что ведет к ухудшению внешнего вида, а в некоторых случаях – к непригодности изделий.

Показатели растяжимости при нагрузках меньше разрывных дают возможность судить о поведении материала при изготовлении изделия и в процессе эксплуатации. Растяжимость имеет особое значение для определения величин конструктивных прибавок и выявления пределов заужения при проектирований изделий. Для льняного трикотажа особенно актуально разрабатывать изделия рациональной растяжимости, которые, с одной стороны, не стесняют движений, а с другой – остаются стабильными по размерам в процессе эксплуатации.

Формуемость определяет способность материала к образованию пространственной формы. Наличие подвижной петельной структуры придает трикотажу высокие формовочные свойства, полотно легко принимает сложную пространственную форму изделия, что как бы упрощает процесс конструирования по сравнению с тканями. Однако в действительности разработка рациональной конструкции изделия из льняного трикотажа, обеспечивающей минимальный расход материала и технологичность в обработке, имеет специфические особенности и требует дальнейших исследований.

Современные трикотажные изделия дол-жны соответствовать направлениям моды, отличаться внешней привлекательностью, поэтому эстетические показатели (внешний вид) для изделий из льняного трикотажа также важны.

Гигроскопические свойства и воздухопроницаемость льняных полотен обеспечиваются волокнистым составом и строением трикотажа.

Такие показатели, как разрывная нагрузка и разрывное удлинение при растяжении, стойкость к истиранию характеризуют износостойкость и долговечность изделий и также обеспечиваются природными свойствами льна.

Драпируемость имеет меньшее значение, поскольку современный ассортимент льняных трикотажных полотен отличается значительной массой, что не способствует широкому использованию в изделиях складок и драпировок. Перспективным направлением является разработка легких и подвижных структур, которые позволят изделию струиться, но при этом иметь четкую, устойчивую к эксплуатационным воздействиям форму.

Показатели художественно-колористиче-ского оформления не являются для льняного трикотажа существенно значимыми, что обусловлено повышением интереса к его натуральному цвету с целью сохранения уникальных свойств, заложенных природой.

Установленная номенклатура показателей качества может быть использована для дальнейших исследований и является предпосылкой для проектирования одежды из льняного трикотажа с высокими потребительскими свойствами.

Вывод

Разработана номенклатура наиболее значимых показателей качества льняных трикотажных полотен для верхних изделий с использованием экспертного метода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Соловьев А.Н. Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов / А. Н. Соловьев, 
С. М. Кирюхин. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1984. – 215 с.

2. Методика применения экспертных методов для оценки качества продукции. – М. : Изд-во стандартов, 1975.

3. Флерова Л.Н. Материаловедение трикотажа / Л. Н. Флерова, Г. И. Сурикова. – М. : Легкая индустрия, 1972. – 184 с.

4. Торкунова З.А. Испытания трикотажа / З. А. Торкунова. – 2-е изд., перераб. – М. : Легпромиздат, 1985. – 200 с.

5. Додонкин Ю.В. Ассортимент, свойства и оценка качества тканей / Ю. В. Додонкин, С. М. Кирюхин. – М. : Легкая индустрия, 1979. – 192 с.

On base of experimental method list and significance of indexes of quality of linen knitted fabric for upper cloths have been defined.

Words: linen knitted fabric, experimental estimation, form stability.

L.L. Chagina

DEVELOPMENT QUALITY INDICATOR NOMENCLATURE

OF UPPER CLOTHS LINEN KNITTED FABRICS

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 09-08-99060).