УДК 677. 024

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПРЯЖИ НА ПРИБОРЕ FF-05

Д.Е. Выборнов, В.В. Лазарев

Целью настоящих исследований является определение упругих свойств комбинированных, хлопчатобумажных и лавсано-вискозных пряж для рекомендации их к выработке многослойных технических тканей.

Пряжа, нагружение, уравнение состояния.

Исследования упругих свойств пряжи проводились на приборе FF-05 производства Венгрии. На приборе была произведена модернизация зажимов для фиксации и предварительного нагружения испытуемой пряжи, а также были установлены датчики для регистрации напряжений, возникающих в исследуемых образцах, изменения длины образца под действием нагрузки и подсчета количества циклов нагружения. Принципиальная схема прибора представлена на рис. 1.

Испытания проводились по следующей методике. Испытуемый образец пряжи 5 закреплялся в верхней зажимной головке 6, и создавалась предварительная нагрузка 5 сН на нить при помощи дополнительных грузов. Далее пряжа фиксировалась в нижней зажимной головке 4, и прибор пускался в работу.

Испытуемый образец пряжи 5 подвергался многократному нагружению на растяжение средней частотой 32 Гц, созданному механически. Пряжа вследствие нагрузки, т.е. вибрационного усталостного воздействия, удлинялась и теряла часть своей работоспособности.

Во время испытаний верхний предел нагрузки поддерживался постоянным. При уменьшении нагрузки серводвигатель 9 приводился в действие от регулирующего устройства. По мере надобности с помощью винтового вала 8, приводимого в движение серводвигателем 9, поднималась верхняя зажимная головка 6, сохраняя постоянную величину нагружения пряжи.

Возникающее усилие в пряже вследствие многоциклового нагружения измеряется тензосопротивлениями 10, наклеенными на торсионный вал 7. Остаточное удлинение, получаемое в результате приложения к испытуемому образцу пряжи, определялось путем измерения перемещения верхней зажимной головки 6, механически соединенной с датчиком перемещения 13. Число нагружений образца и смещения кривой усилия относительно положения нижней зажимной головки фиксировалось контактным датчиком 14. Электрические сигналы с датчиков направлялись на регистрирующие устройство 12 – ЭВМ с АЦП.

Пример кривых процесса испытания представлен на рис. 2.

Рис. 1. Принципиальная схема вибрационной машины для испытания пряжи на усталость FF-05:

1 – главный вал; 2 – кривошип; 3 – шатун; 4 – нижний зажим; 5 – испытуемая пряжа; 6 – верхний зажим;

7 – торсионный вал; 8 – винтовой вал; 9 – серводвигатель; 10 – тензосопротивления; 11 – тензоусилитель;

12 – регистрирующее устройство; 13 – датчик перемещения; 14 – контактный датчик; 15, 16 – блоки питания

Рис. 2. Кривые процесса испытания:

1 – кривая усилия, возникающего в испытуемом образце пряжи; 2 – линия, определяющая удлинение образца 
под действием многократного нагружения; 3 – линия датчика, определения числа нагружений образца и смещения 
кривой усилия относительно положения нижней зажимной головки

Датчик усилия 10 тарировался при помощи нагрузочного рычага, установленного в верхней зажимной головке 6, и груза известной массы; датчик перемещения – при помощи микрометра. По данным тарировки определялся тарировочный масштаб для расшифровки экспериментальных кривых.

Испытания проводились двумя способами:

1) с выборкой излишка длины образца испытуемой пряжи, возникающего в результате многократного нагружения, с постоянным усилием в образце;

2) без выборки излишка длины образца испытуемой пряжи, с переменным усилием в образце.

Запись эксперимента производилась в течение 15 мин при частоте записи 200 Гц. Для каждого образца пряжи не менее 30 повторностей, что давало приемлемую ошибку опытов (не более 5%). Полученные массивы экспериментальных данных обрабатывались на ЭВМ при помощи методов математической статистики. Далее определялись коэффициенты уравнения состояния пряжи, полученного М.А. Колтуновым [1], по методике и расчетной программе для ЭВМ разработанной М.С. Фурычевой [2], где А, α, В – экспериментальные коэффициенты уравнения состояния пряжи; 
Е – модуль упругости пряжи.

Для исследования были подобраны следующие виды пряж:

- Комбинированная крученая пряжа 800 текс, 75% льняного, 25% хлопкового волокна;

- Комбинированная крученая пряжа 950 текс, 80% льняного, 20% хлопкового волокна;

- Комбинированная крученая пряжа 1000 текс, 60% льняного, 40% хлопкового волокна;

- Комбинированная крученая пряжа 1150 текс, 65% льняного, 35% хлопкового волокна;

- Комбинированная крученая пряжа 900 текс, 79% льняного, 21% хлопкового волокна;

- Крученая льняная пряжа 900 текс, 100% льняного волокна;

- Лавсано-вискозная пряжа 14,5×2 текс, 67% лавсанового, 33% вискозногое волокна.

- Хлопчатобумажная пряжа 29 текс, 100% хлопкового волокна.

Расчетные данные представлены в табл.1 и 2.

Таблица 1

Значения расчетных данных коэффициентов уравнения состояния пряжи для виброползучести

| № образца | Расчетные параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, 1/с | α | В, 1/с | Е, МПа |
| 1 | 0,00503 | 0,652 | 0,000669 | 465,73 |
| 2 | 0,01774 | 0,222 | -0,000499 | 476,28 |
| 3 | 0,00164 | 0,556 | -0,000553 | 685,86 |
| 4 | 0,00842 | 0,439 | -0,000316 | 623,3 |
| 5 | 0,00887 | 0,869 | 0,000378 | 953,5 |
| 6 | 0,02559 | 0,309 | 0,000161 | 1556,22 |
| 7 | 0,00408 | 1 | 0,000139 | 2311 |
| 8 | 0,00121 | 0,621 | 0,000091 | 1628,3 |

Таблица 2

Значения расчетных данных коэффициентов уравнения состояния пряжи для виброрелаксации

| № образца | Расчетные параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, 1/с | α | В, 1/с | Е, МПа |
| 1 | 0,0000449 | 1 | 0,001156 | 349,85 |
| 2 | 0,000825 | 0,459 | 0,000912 | 450,26 |
| 3 | 0,000133 | 1 | 0,00098 | 511,33 |
| 4 | 0,0000937 | 1 | 0,000116 | 869,22 |
| 5 | 0,000125 | 0,899 | 0,000255 | 994,52 |
| 6 | 0,000191 | 0,727 | 0,0000773 | 2189,92 |
| 7 | 0,000236 | 0,894 | 0,000242 | 1618,57 |
| 8 | 0,00086 | 0,235 | -0,000453 | 1430,59 |

Выводы

- Разницу между полученными коэффициентами уравнения состояния пряжи для виброползучести и виброрелаксации можно объяснить нелинейной зависимостью между напряжениями и деформациями возникающими в текстильных материалах при разных способах нагружения.

- Из образцов комплексной крученой пряжи предлагаемых для выработки многослойной ткани – транспортерной ленты для пищевой промышленности, можно рекомендовать образец пряжи № 6, т.к. модуль упругости данной пряжи наибольший из исследуемых пряж. Использование этого образца позволит избежать излишней вытяжки транспортерной ленты в условиях ее эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация / М. А. Колтунов. – М. : Высшая школа, 1976.

- Фурычева М.С. Определение параметров уравнения состояния линейной теории наследственной вязкоупругости по кривым ползучести текстильного материала : дис. … канд. техн. наук / Фурычева Марина Сергеевна. – Кострома : КГТУ, 1997.

The main goal of presented research is definition of elasticity properties of combined, cotton and lavsan-viscose yarns their recommendation for multilayer technical fabric manufacture.

Words: yarn, loading, state equation.

D.E. Vybornov, V.V. Lazarev

YARN PRESSURE PROPERTY RESEARCH ON FF-05 DEVICE