УДК 677.11.620

Экспериментальное определение зависимости натяжения обвивочного волокна, расположенного на поверхности влажного волокнистого сердечника от структурных параметров ровницы

П.Н.Рудовский, С.Г.Смирнова

В статье приводятся результаты экспериментальной проверки теоретической зависимости натяжения обвивочного волокна, расположенного на поверхности влажного волокнистого сердечника от структурных параметров ровницы. Приведенные зависимости используются при моделировании прочности некрученой ровницы из льна, получаемой мокрым способом.

При формировании некрученой ровницы мокрым способом определенная доля прочности ровницы создается за счет сил поверхностного натяжения, прижимающих волокна друг к другу. С увеличением частоты вращения вьюрка появляются обвивочные волокна, и прочность ровницы увеличивается [Ямщиков1].

В [2] показано, что натяжение обвивочного волокна в произвольной точке, определяемой угловой координатой  можно рассчитать по формуле

T=2 σ k R f2(efsinβα−1),        (1)

где σ – поверхностное натяжение воды,

R – радиус волокнистого сердечника (ровницы),

k – эмпирический коэффициент зависящий от фактической длины контактов между волокнами в ровнице,

f – коэффициент трения обвивочного волокна по волокнистой поверхности сердечника (ровницы),

β – угол наклона витка обвивки к образующей волокнистого сердечника.

 - проекция на плоскость перпендикулярную оси волокнистого сердечника угла охвата волокнистого сердечника обвивочным волокном

Для проверки ее адекватности определялась экспериментальная зависимость натяжения обвивочных волокон некрученой ровницы, полученной мокрым способом, от радиуса огибаемой ровницы и угловой координаты .

В качестве обвивочных волокон в данном эксперименте использовались одиночные технические волокон длиной не менее 150 мм. В качестве волокнистого сердечника отрезки ровницы различной линейной плотности с длиной 200 мм. Для проведения эксперимента подготавливались специальные образцы, один из которых показан на рисунке 1.

| Рисунок 1. | Он представляет собой волокнистый сердечник 1 с определенной линейной плотностью и одиночное техническое волокно 2, скрепленные с помощью клея в верхней части. Для проведения эксперимента использовалась установка, схема которой приведена на рисунке 2.14. Она состоит из основания 1 с двумя зажимами 2 и 3 , установленными на расстоянии 150 мм один от другого. На основании вблизи нижнего зажима 3 расположена вращающаяся втулка 4 с поводком 5. Эксперимент проводится в два этапа. На первом этапе (рисунок 2.а) подготовленный образец крепится в зажиме 2. Нижний конец ровницы 8 продевается сквозь втулку 4, к нему подвешивается груз 9, который обеспечивает расправление ровницы, после чего ровница крепится в нижнем зажиме 3. Волокно 7, зажатое в верхнем зажиме 2 вместе с отрезком ровницы продевается сквозь щель в поводке 5 и к свободному концу подвешивается груз 6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а |  | б |  |

После этого поводок 5 вместе со втулкой 4 проворачивается вокруг оси ровницы 8 таким образом чтобы обеспечить обвивку ровницы волокном 7 на n оборот, в зависимости от варианта эксперимента. Подготовленный таким образом образец смачивается водой.

Рисунок 2. Схема экспериментальной установки.

На втором этапе эксперимента (рисунок 2.б) производится измерение натяжения в волокне 7, необходимое для преодоления сил трения его о волокнистый сердечник ровницы 8. Измерение натяжения производилось с помощью тензометра «Агат» 11, в котором на неподвижном рычаге смонтирован зажим 10. Для проведения измерения свободный конец волокна 7 крепится в зажиме 10. После этого волокно 7 перерезается в верхней части возле зажима 2. Тензометр вручную перемещается в направлении оси волокна 7, при этом волокно скользит по волокнистому сердечнику. В начальный момент этого движения производится регистрация натяжения по шкале тензометра.

В качестве регулируемых параметров эксперимента использовались линейная плотность ровницы Тр и количество n обвивок ровницы обвивочным волокном.

Условия проведения эксперимента и полученные результаты приведены в таблице 1. Там же в приведены результаты расчета средних значений и дисперсий по вариантам. В результате обработки доверительный интервал составляет 1,05 сН.

Таблица.1.

Условия проведения эксперимента и полученные результаты.

| № варианта | Линейная плотность ровницы Т, текс | Количество обвивок, n | Среднее натяжение, сН | Дисперсия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 670 | 1 | 0,35 | 0,85 |
| 2 | 670 | 1,5 | 0,44 | 1,34 |
| 3 | 670 | 2 | 0,57 | 1,57 |
| 4 | 670 | 2,5 | 1,4 | 10,90 |
| 5 | 670 | 3 | 6,9 | 6,04 |
| 6 | 1340 | 1 | 0,38 | 0,48 |
| 7 | 1340 | 1,5 | 0,47 | 2,27 |
| 8 | 1340 | 2 | 0,88 | 3,88 |
| 9 | 1340 | 2,5 | 2,05 | 11,55 |
| 10 | 1340 | 3 | 8,91 | 10,12 |
| 11 | 2010 | 1 | 0,22 | 0,92 |
| 12 | 2010 | 1,5 | 0,70 | 7,70 |
| 13 | 2010 | 2 | 1,00 | 13,00 |
| 14 | 2010 | 2,5 | 2,67 | 5,67 |
| 15 | 2010 | 3 | 9,52 | 8,9 |

Целью эксперимента является проверка теоретической формулы (1). Для этого параметры эксперимента число обвивок n и линейная плотность ровницы Tр пересчитывались в величины входящие в эту формулу,  радиус ровницы R и угол 

R=0,018Tрδр  ,                                          (2)

где δр  - объемный вес ровницы. δр=0,4 мг/мм3

α=2π n cos2β ,                                          (3)

где  β угол в ходе эксперимента составлял 30о.

После их подстановки в формулу (1) рассчитывались теоретические зависимости, показанные гладкими линиями на рисунке 3. Экспериментальные значения, усредненные по десяти повторностям, приведены на том же рисунке точками.

Рисунок 3. Зависимости натяжения обвивочного волокона от количества обвивок волокнистого сердечника и  его линейной плотности.

Согласно формуле (1) зависимость силы натяжения, необходимой для движения обвивочного волокна по сердечнику от диаметра ровницы является линейной, а от угла охвата экспоненциальной. Полученные графики подтверждают это. Однако величина силы натяжения существенно зависит  от многих неконтролируемых факторов, таких как число реальных точек контакта обвивочного волокна с волокнами сердечника, количество влаги на каждом из этих контактов, от структуры обвивочных волокон и др. Поэтому для количественного совпадения экспериментальных данных с формулой необходимо введение поправочных коэффициентов.

В данном случае величина поправочного коэффициента составила k=0,06.

Полученные данные могут быть использованы для расчета давления обвивочных волокон на волокна сердечника и, следовательно, для оценки увеличения прочности ровницы, вызванного наличием обвивочных волокон.

Вывод

Установлено, что полученная ранее теоретическая зависимость натяжения обвивочного волокна, расположенного на поверхности влажного волокнистого сердечника от количества обвивок и линейной плотности этого сердечника адекватно описывает процесс формирования натяжения обвивочного компонента некрученой  ровницы из льна, получаемой мокрым способом.

Библиографический список

- Ямщиков А.В. Разработка технологии и устройства для формирования мокрой бескруточной ровницы из льна. Дисс. …к.т.н., Кострома 2003.

- Рудовский П.Н. Математическая модель прочности мокрой бескруточной ровницы из льна/ П.Н.,Рудовский, С.Г. Смирнова Рук. Деп. ВИНИТИ № 82-В2010, - 21 с.

P.N.Rudovsky, S.G.Smirnova